**PL**

**A/ Sposób przyspieszenia patynowania cortenu, wolniejsza metoda:**

1. **Przygotowanie powierzchni:**

* Usuń tłuszcz i zabrudzenia – najlepiej umyć wodą z płynem do naczyń lub środkiem odtłuszczającym.
* Spłucz czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
* Jeśli powierzchnia jest gładka, możesz ją lekko przeszlifować gąbką ścierną, aby proces rozpoczął się równomiernie.

1. **Roztwór aktywujący:**

* Wymieszaj:
  + ocet (zwykły 8 % lub więcej) – działa jak kwas, narusza powierzchnię,
  + sól kuchenna – przyspiesza utlenianie,
  + woda – do rozcieńczenia.
* Orientacyjne proporcje:
  + 1 część octu,
  + 1 część wody,
  + 1–2 łyżki soli na litr roztworu.
* Mieszaj, aż sól się rozpuści.

1. **Nakładanie:**

* Rozpyl roztwór spryskiwaczem lub nałóż pędzlem na całą powierzchnię.
* Pozostaw na powietrzu – już po kilku godzinach powierzchnia zacznie się robić pomarańczowa.
* Dla mocniejszego efektu powtarzaj proces kilka razy dziennie przez 1–3 dni.

1. **Wykończenie:**

* Po uzyskaniu pożądanego efektu można zatrzymać proces, spłukując powierzchnię czystą wodą.
* Jeśli chcesz zabezpieczyć patynę (np. aby nie pyliła lub nie zmieniała się dalej), możesz zastosować specjalny lakier utrwalający lub przezroczysty wosk/olej do metalu.

⚠️ **Wskazówki i ostrzeżenia:**

* Roztwór nakładaj na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – podczas schnięcia może wydzielać zapach.
* Uważaj na podłoże (kostka, beton, drewno) – roztwór i powstająca rdza mogą zostawiać plamy.
* Efekt nie zawsze jest w 100 % równomierny – to właśnie nadaje cortenowi charakter.

**B/ Sposób przyspieszenia patynowania cortenu, szybsza metoda:**

1. **Przygotowanie powierzchni**

* Tak samo jak w metodzie octowej: umyj wodą z płynem do naczyń, odtłuść i ewentualnie przeszlifuj drobnym papierem ściernym/gąbką.
* Spłucz czystą wodą i osusz.

1. **Aktywator – przepis**  
   Do spryskiwacza lub naczynia przygotuj mieszankę:

* 100 ml 3 % wody utlenionej,
* 50 ml octu (8–10 %),
* 1–2 łyżeczki soli kuchennej.  
  → Dokładnie wymieszaj, aż sól się rozpuści.  
  💡 Na większe powierzchnie możesz zwielokrotnić proporcje.

1. **Nakładanie**

* Spryskaj lub nałóż pędzlem na całą powierzchnię.
* Proces zacznie się natychmiast pienić i rdzewieć – już po kilku minutach pojawi się pierwsza pomarańczowa warstwa.
* Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

1. **Powtarzanie**

* Aby uzyskać intensywniejszy kolor i więcej warstw patyny, powtarzaj kilka razy dziennie.
* W ciągu 1–3 dni uzyskasz wyraźną, równomierną rdzę.

1. **Wykończenie**

* Jeśli efekt Ci odpowiada, możesz spłukać powierzchnię czystą wodą i pozostawić do naturalnego dojrzewania.
* Aby utrwalić i ograniczyć dalsze „pylące” efekty patyny, użyj przezroczystego wosku, oleju do metalu lub specjalnego lakieru ochronnego do cortenu.

⚠️ **Wskazówki bezpieczeństwa:**

* Używaj rękawiczek i okularów – nadtlenek wodoru z octem jest lekko żrący.
* Pracuj na zewnątrz, ponieważ reakcja może wydzielać zapach.
* Uważaj na podłoże – kapiący roztwór barwi i nadżera.