**CZ**

**A/ Postup urychlení patinace cortenu, varianta pomalejší:**

1. **Příprava povrchu:**
	* Povrch zbavte mastnoty a nečistot – ideálně omyjte **jarovou vodou** nebo odmašťovacím prostředkem.
	* Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.
	* Pokud je povrch hladký, můžete jej jemně **přebrousit** brusnou houbičkou, aby se proces nastartoval rovnoměrně.
2. **Aktivační roztok:**
	* Smíchejte:
		+ **ocet (běžný 8 % nebo více)** – funguje jako kyselina, naruší povrch,
		+ **kuchyňská sůl** – zrychlí oxidaci,
		+ **voda** – pro zředění.
	* Orientační poměr:
		+ 1 díl octa,
		+ 1 díl vody,
		+ 1–2 lžíce soli na litr roztoku.
	* Promíchejte, dokud se sůl nerozpustí.
3. **Nanášení:**
	* Roztok **rozprašovačem nastříkejte** nebo **štětcem natřete** na celý povrch.
	* Nechte působit na vzduchu – už během pár hodin začne povrch oranžovět.
	* Pro intenzivnější efekt proces **opakujte několikrát denně** po dobu 1–3 dnů.
4. **Dokončení:**
	* Po dosažení požadovaného vzhledu lze proces zastavit opláchnutím čistou vodou.
	* Pokud chcete patinu **zakonzervovat** (např. aby neprašnila nebo se dál neměnila), lze použít speciální **fixační nátěr** nebo čirý vosk/olej na kovy.

⚠️ **Tipy a upozornění:**

* Roztok aplikujte venku nebo v dobře větraném prostoru – při schnutí může páchnout.
* Opatrně na podklad (dlažba, beton, dřevo) – roztok i vznikající rez mohou zanechat skvrny.
* Výsledek není vždy 100% rovnoměrný – právě to dělá corten zajímavým.

**B/ Postup urychlení patinace cortenu, varianta rychlejší:**

### 1. Příprava povrchu

* Stejně jako u octové metody: umyjte jarovou vodou, odmastěte a případně přebrušte jemným smirkem/brusnou houbičkou.
* Opláchněte čistou vodou a osušte.

### 2. Aktivátor – recept

Do rozprašovače nebo nádoby si připravte směs:

* **100 ml 3% peroxidu vodíku**
* **50 ml octa (8–10 %)**
* **1–2 lžičky kuchyňské soli**

→ Sůl dobře rozmíchejte, dokud se nerozpustí.

💡 Pro větší plochy můžete násobit poměry.

### 3. Nanášení

* Nastříkejte nebo natřete na celý povrch.
* Proces začne **okamžitě pěnit a rezivět** – už během několika minut se objeví první oranžová vrstva.
* Nechte uschnout na vzduchu.

### 4. Opakování

* Pro sytější barvu a více vrstev patiny opakujte **několikrát za den**.
* Během 1–3 dnů dosáhnete výrazné rovnoměrné rzi.

### 5. Dokončení

* Pokud jste spokojeni, můžete povrch **opláchnout čistou vodou** a nechat jej přirozeně dozrávat.
* Pro zafixování a omezení dalšího „prašení“ patiny použijte **transparentní vosk, olej na kovy nebo speciální ochranný lak na corten**.

⚠️ **Bezpečnostní tipy:**

* Používejte **rukavice a brýle** – peroxid s octem je mírně leptavý.
* Pracujte venku, protože reakce může uvolňovat trochu zápachu.
* Dávejte pozor na podklad – odkapávající roztok barví a leptá.